МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку)

Н А К А З

______________                                                                                         № _______

Київ

| Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів |  |
| --- | --- |

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання”, підпункту 117 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів, що додається.

2. Установити,  що   лакофарбові   матеріали   та   матеріали   ремонтного

2

фарбування автотранспортних засобів, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим  вимогам Технічного регламенту, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом 24 місяців з дати набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту промислової політики в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра  економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

Перший віце-прем’єр-міністр України –

Міністр економічного розвитку

і торгівлі  України                                                                                 С. І. Кубів

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ___________ № ____________ |
| --- | --- |

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів

- Цей Технічний регламент визначає вимоги до певних лакофарбових матеріалів та матеріалів ремонтного фарбування автотранспортних засобів щодо вмісту летких органічних сполук (далі – ЛОС), що входять до їх складу.           Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летючих органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках і продуктах повторної обробки автомобілів та про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС.

- Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, перелік якої наведено у Додатку 1.

- Цей Технічний регламент не поширюється на інші вимоги, зокрема вимоги щодо маркування, які визначені законодавством для захисту здоров’я споживачів, робітників та їх робочого середовища.

- У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

вміст ЛОС – маса летких органічних сполук в одиниці об’єму, виражена у

2

грамах на літр, г/л (g/l), у рецептурі матеріалу в його готовому до використання

стані. Частку летких органічних сполук у певному матеріалі, що залишаються у

складі покриття під час його формування внаслідок хімічної реакції, не можна вважати частиною вмісту ЛОС;

водно-дисперсійні лакофарбові матеріали (тип “WB”) – матеріали, в’язкість яких регулюється додаванням води;

лакофарбовий матеріал – будь-яка суміш, в тому числі всі органічні розчинники або суміш, що містить органічні розчинники, необхідні для її належного застосування, який використовується для одержання покриття з декоративними, захисними або іншими спеціальними властивостями;

летка органічна сполука (ЛОС) – будь-яка органічна сполука, яка має початкову температуру кипіння, меншу ніж або рівну 250 °C, що вимірюється за нормального тиску 101,3 кПa (kPa);

органічна сполука – будь-яка сполука, що містить щонайменше один атом вуглецю та один або більше атомів водню, кисню, сірки, фосфору, кремнію, азоту або галогену, за винятком оксиду вуглецю та неорганічних карбонатів і бікарбонатів;

органічний розчинник – будь-яка ЛОС, що використовується самостійно або в суміші з іншими сполуками для розчинення або розбавляння лакофарбових матеріалів, сировини або відходів;  як очищувальний засіб для розчинення забруднень; як дисперсійне середовище; як регулятор в’язкості або поверхневого натягу; як пластифікатор; як консервант;

органорозчинні лакофарбові матеріали (тип “SB”) – матеріали, в’язкість яких регулюється додаванням органічного розчинника;

плівка – суцільний шар, що утворюється нанесенням одного чи більше шарів (лакофарбових матеріалів) на субстрат;

речовини – будь-які хімічні елементи та хімічні сполуки, що існують у природному стані або виробляються промисловістю, як у твердому, рідкому або газоподібному стані;

3

уведення в обіг – будь-яке платне або безоплатне постачання продукції

для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення    господарської   діяльності   вперше.  У  тому  числі   увезення   на територію України повинно вважатися введенням в обіг для цілей цього Технічного регламенту;

суміші – суміші речовин або розчини, що складаються з двох або більше речовин.

Термін “споживач” уживається в значенні, наведеному в Законі України “Про захист прав споживачів”.

- Уведення в обіг продукції, перелік якої наведено в додатку 1 до Технічного регламенту, здійснюється відповідними суб’єктами господарювання після термінів, зазначених у додатку 2 Технічного регламенту, а у разі якщо ця продукція має вміст ЛОС, що не перевищує граничних значень, установлених у додатку 2 до цього Технічного регламенту, і відповідає вимогам пункту 7.

Для визначення дотримання граничних значень вмісту ЛОС, наведених у додатку 2 до цього Технічного регламенту, повинні використовуватись аналітичні методи, наведені в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Для продукції, наведеної в додатку 1 до цього Технічного регламенту, до якої повинні додаватись органічні розчинники або інші компоненти, що містять органічні розчинники для того, щоб ця продукція була готова для використання, значення максимального вмісту ЛОС, визначені в додатку 2 до цього Технічного регламенту, повинні застосовуватись як до продукції в її готовому для використання стані.

- З   метою   відновлення   та    утримання    будинків    і   старовинних

транспортних засобів, визначених органами влади такими, що належать до об’єктів культурної спадщини, можливі винятки відповідно до законодавства для продажу і купівлі в суворо обмежених кількостях продукції, що не відповідає значенням максимального вмісту ЛОС, установленим у додатку 2 до цього Технічного регламенту.

4

- Уведення в обіг продукції, перелік якої наведено в додатку 1 до цього

Технічного регламенту, здійснюється за умови наявності маркування, що повинне зазначати:

а) підкатегорію продукції та відповідне значення ЛОС у г/л (g/l) згідно з  додатком 2 цього Технічного регламенту;

б) максимальний вміст ЛОС у г/л (g/l) продукції в готовому для використання стані.

8. Державний ринковий нагляд і контроль за відповідністю певних лакофарбових матеріалів та матеріалів ремонтного фарбування автотранспортних засобів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється відповідно до закону.

9.  Продукція, яка у готовому для використання стані відповідає вимогам цього Технічного регламенту, уважається відповідною та її обмеження і запобігання щодо введення в обіг забороняється.

10. Таблиця відповідності положень Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летючих органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках і продуктах повторної обробки автомобілів та про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС та цього Технічного регламенту наведено в додатку 4.

Директор департаменту

промислової політики							           О. О. Черних

|  | Додаток 1 до Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів |
| --- | --- |

Сфера застосування

- Для цілей цього Технічного регламенту лакофарбові матеріали означають продукцію зазначену в наведених нижче підкатегоріях (крім матеріалів в аерозольному пакуванні). Вони застосовуються для фарбування будинків, їх оздоблення, збірних і допоміжних частин з метою декоративних, функціональних і захисних цілей.

  - .  Підкатегорії лакофарбових матеріалів для будівель:

а)  “лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель”– матеріали, призначені для застосування до стін і стель усередині будівель із ступенем блиску покриття не більше 25 одиниць під кутом вимірювання 60°;

б) “лакофарбові матеріали для глянсових покриттів внутрішніх стін і стель” – матеріали, призначені для застосування до стін і стель усередині будівель із ступенем блиску покриття більше 25 одиниць під кутом вимірювання 60(;

в) “лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін” – матеріали, призначені для застосування до стін зовні будівель (фасадів) з кам’яною кладкою, цеглою або штукатуркою;

г)  “лакофарбові матеріали для оздоблення деревини, металу чи пластику для внутрішніх/зовнішніх робіт” – матеріали, призначені для оздоблення та облицювання, які утворюють непрозору плівку на поверхнях з будь-якої      деревини,  металу  чи  пластику.  До  цієї  підкатегорії  належить  матеріали  для

2

|  | Продовження додатка 1 |
| --- | --- |

одержання першого та проміжних шарів системи покриття;

д) “оздоблювальні лаки та лазурі для внутрішніх/зовнішніх робіт” – матеріали, призначені для оздоблення з утворенням прозорої або напівпрозорої плівки для декорування та захисту деревини, металу  та пластику. До цієї під-категорії  включає  лесувальні морилки, що створюють напівпрозору  плівку   для   декорування  та  захисту  деревини   проти руйнування під атмосферним впливом щодо категорії “напівстабільні” згідно з ДСТУ EN 927-1;

е)  “морилки з мінімальною товщиною покриття” – морилки, які згідно з ДСТУ EN 927-1 мають середню товщину покриття меншу ніж 5 мм за випробуванням методом 5A згідно з ДСТУ ISO 2808;

ж) “ґрунтовки” – матеріали з ізолюючими та/або захисними властивостями, призначені для використання на деревинних поверхнях або стінах і стелях;

к)  “зв’язувальні ґрунтовки” – матеріали для закріплення адгезійно-слабких частинок поверхні, яку фарбують, або для надання гідрофобних властивостей та/або для захисту деревини від синьої гнилі;

л) “однопакувальні матеріали спеціального призначення” – спеціальні матеріали, що містять плівкоутворювач, призначені для використання, що потребує одержання особливих експлуатаційних властивостей покриттів, таких як: ґрунтувальне та фінішне покриття для пластиків; ґрунтувальне покриття для поверхонь чорних металів; ґрунтувальне покриття для хімічно активних металів, таких як цинк і алюміній; антикорозійні фінішні покриття; покриття для підлоги, у тому числі для дерев’яної та цементної; антиграфіті; вогнетривкі покриття, а також такі, що відповідають гігієнічним стандартам у харчовій промисловості, виробництві напоїв або медичному обслуговуванні;

м)  “двопакувальні матеріали спеціального призначення” – матеріали того ж  самого   використання,   що   й   одно  пакувальні   матеріали   спеціального призначення,   але  в  які  перед   використанням   додається  другий  компонент

3

|  | Продовження додатка 1 |
| --- | --- |

(наприклад, третинні аміни);

н)  “матеріали для покриттів з багатокольоровим ефектом” – матеріали для створення двокольорового або багатокольорового ефекту безпосередньо після одного нанесення;

п) “матеріали для покриттів з декоративним ефектом” – матеріали для створення спеціальних естетичних ефектів на спеціально попередньо підготовлених пофарбованих поверхнях або на базових покриттях з наступною обробкою різними інструментами під час висихання.

- Для цілей цього Технічного регламенту матеріали ремонтного фарбування автотранспортних засобів означають продукцію, зазначену в наведених нижче підкатегоріях. Вони використовуються під час фарбування автотранспортних засобів для часткового локального ремонту автотранспортного засобу з метою його збереження чи оздоблення, який виконується за межами виробничих приміщень.

2.1.  Підкатегорії     матеріалів      для      ремонтного      фарбування автотранспортних засобів:

а) “матеріали (засоби) попереднього оброблення та очищення” – матеріали, призначені для усунення старих покриттів та іржі механічним або хімічним способом, або матеріали для надання адгезивної здатності для нових покриттів:

а¹) “засоби для попереднього оброблення”, що містять очищувач (матеріал, призначений для очищення пульверизаторів та іншого обладнання); розчини для видалення лакофарбових матеріалів; знежирювачі (у тому числі антистатики для пластиків) і змивки для силікону;

а²) “очисники попереднього оброблення” – очищувальні матеріали для видалення поверхневого забруднення під час готування поверхні перед нанесенням лакофарбових матеріалів;

б)  “шпаклівка/замазка”   –   високонаповнені   суміші,    призначені    для

4

|  | Продовження додатка 1 |
| --- | --- |

заповнення глибоких поверхневих дефектів перед нанесенням вирівнювача/(фінішної) шпаклівки;

в) “ґрунтовка” – будь-який лакофарбовий матеріал для нанесення на непофарбований метал або на наявні фінішні шари для забезпечення захисту від корозії перед нанесенням ґрунт-шпаклівки:

в¹) “вирівнювач/(фінішна) шпаклівка” – матеріал для безпосереднього застосування перед нанесенням верхнього шару покриття з метою захисту від корозії, забезпечення адгезії верхнього шару покриття та сприяння формуванню однорідної поверхні покриття заповненням незначних поверхневих дефектів;

в²) “ґрунтовка по металу загального призначення” – матеріали для застосування в якості ґрунтовок, такі як: промотори адгезії; герметики; вирівнювачі; матеріали для нанесення ґрунтувального чи проміжних шарів; (пластичні) мастики; матеріали для нанесення методом “мокрий по мокрому”; шпаклівки, що не потребують шліфування та шпаклівки, які наносяться розпиленням;

в³) “фосфатувальна ґрунтовка” – матеріал, що містить принаймні 0,5 масових відсотків фосфорної кислоти для безпосереднього нанесення на поверхню чистого металу з метою забезпечення протикорозійного захисту та адгезії; матеріали, що використовуються як міжопераційні ґрунтовки,   покриття   яких   не   перешкоджають   зварюванню;  та травильні розчини для гальванізованих та оцинкованих поверхонь;

г) “фінішний матеріал” – будь-який матеріал кольорової системи покриття, для  нанесення  в  один  шар або  на  багатошаровій основі, що забезпечує блиск   і довговічність та містить в собі всі відповідні лакофарбові матеріали, як пігментовані, так і прозорі:

г¹) “пігментовані матеріали” – лакофарбові матеріали, що містять пігмент(и) для забезпечення кольору та будь-яких бажаних візуальних ефектів, але не блиск, або стійкість поверхні системи покриття;

5

|  | Продовження додатка 1 |
| --- | --- |

г²) “прозорі   матеріали”   –   прозорі   лакофарбові   матеріали   для  забезпечення кінцевого блиску та стійкості поверхні системи покриття;

д) “спеціальний фінішний матеріал” – матеріал для нанесення верхніх шарів, що потребують спеціальних властивостей, таких як: ефект металік або перламутровий    в    одношаровому    покритті;    високоефективні    покриття

однорідного кольору та прозорі покриття (наприклад, з підвищеною стійкістю до утворення подряпин та фторований прозорий шар); світло відбивний пігментований шар, фінішні покриття з текстурною поверхнею (наприклад, з молотковим ефектом); протиковзні покриття; герметики захисту днища автомобіля; покриття щодо сколів; матеріали для оздоблення салону автомобіля.

|  | Додаток 2 до Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів |
| --- | --- |

## А. Значення максимального вмісту ЛОС у фарбах і лаках (для будівель)

|  | Підкатегорія матеріалу | Тип | Стадія І (г/л)* з 01.01.2020 | Стадія ІІ (г/л) з 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін і стель (блиск < 25 під кутом вимірювання 60() | WB | 75 | 30 |
|  |  | SB | 400 | 30 |
| б | Лакофарбові матеріали для глянсових покриттів внутрішніх стін і стель (блиск > 25 під кутом вимірювання 60() | WB | 150 | 100 |
|  |  | SB | 400 | 100 |
| в | Лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін | WB | 75 | 40 |
|  |  | SB | 450 | 430 |
| г | Лакофарбові матеріали для оздоблення деревини, металу чи пластику для внутрішніх/зовнішніх робіт | WB | 150 | 130 |
|  |  | SB | 400 | 300 |
| д | Оздоблювальні лаки та лазурі для внутрішніх/зовнішніх робіт | WB | 150 | 130 |
|  |  | SB | 500 | 400 |
| е | Морилки з мінімальною товщиною покриття | WB | 150 | 130 |
|  |  | SB | 700 | 700 |
| ж | Ґрунтовки | WB | 50 | 30 |
|  |  | SB | 450 | 350 |
| к | Зв’язувальні ґрунтовки | WB | 50 | 30 |
|  |  | SB | 750 | 750 |
| л | Однопакувальні матеріали спеціального призначення | WB | 140 | 140 |
|  |  | SB | 600 | 500 |
| м | Двопакувальні матеріали спеціального призначення | WB | 140 | 140 |
|  |  | SB | 550 | 500 |
| н | Матеріали для покриттів з багатокольоровим ефектом | WB | 150 | 100 |
|  |  | SB | 400 | 100 |
| п | Матеріали для покриттів з декоративним ефектом | WB | 300 | 200 |
|  |  | SB | 500 | 200 |

*Значення для матеріалу, готового для використання

2

|  | Продовження додатка 2 |
| --- | --- |

Б. Значення максимального вмісту ЛОС для матеріалів ремонтного фарбування автотранспортних засобів

|  | Підкатегорія матеріалу | Матеріали | ЛОС (г/л)* з 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| а | Матеріали (засоби) попереднього оброблення та очищення | засоби для попереднього оброблення | 850 |
|  |  | очисники попереднього оброблення | 200 |
| б | Шпаклівка/замазка | будь-якого типу | 250 |
| в | Ґрунтовка | вирівнювач/(фінішна) шпаклівка та ґрунтовка по металу загального призначення | 540 |
|  |  | фосфатувальна ґрунтовка | 780 |
| г | Фінішний матеріал | будь-якого типу | 420 |
| д | Спеціальний фінішний матеріал | будь-якого типу | 840 |

*Значення для матеріалу, готового для використання. За винятком підкатегорії (а) будь-який вміст води в матеріалі, готовому для використання, повинен відніматися.

|  | Додаток 3 до Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів |
| --- | --- |

Аналітичні методи визначення  вмісту ЛОС

Установлений метод для матеріалів, що не містять реакційно-здатних розбавлювачів, з вмістом ЛОС менше 15 % мас.

| Параметр | Одиниця вимірювання | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
|  |  | метод | дата набрання чинності |
| Вміст ЛОС | г/л | ДСТУ ISO 11890-2 | 2016 |

Установлені методи для матеріалів, що не містять реакційно-здатних розбавлювачів, з вмістом ЛОС 15 % мас. та більше

| Параметр | Одиниця вимірювання | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
|  |  | метод | дата набрання чинності |
| Вміст ЛОС | г/л | ДСТУ ISO 11890-1 | 2016 |
| Вміст ЛОС | г/л | ДСТУ ISO 11890-2 | 2016 |

Установлений метод для матеріалів, що містять реакційно-здатні розбавлювачі

| Параметр | Одиниця вимірювання | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
|  |  | метод | дата опублікування |
| Вміст ЛОС | г/л | ASTM 2369 | 2003 |

|  | Додаток 4 до Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів |
| --- | --- |

Таблиця відповідності

положень Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради                            від   21 квітня 2004 року про обмеження викидів летючих органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках і продуктах повторної обробки автомобілів та про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС   та положень Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів

| Положення Директиви | Положення Технічного регламенту |
| --- | --- |
| Стаття 1 | пункт 1–3 Технічного регламенту |
| Стаття 2 | пункт 4 Технічного регламенту |
| Стаття 3 | пункт 5–6 Технічного регламенту |
| Стаття 4 | пункт 7 Технічного регламенту |
| Стаття 5–6 | пункт 8 Технічного регламенту |
| Стаття 7 |  |
| Стаття 8 | пункт 9 Технічного регламенту |
| Стаття 9–16 |  |
|  | пункт 10 Технічного регламенту |
| Додаток І | додаток 1 |
| Додаток ІІ | додаток 2 |
| Додаток ІІІ | додаток 3 |