Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                 2024 р. № 

Київ

Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 139 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24,
ст. 683; 2023 р., № 46, ст. 2454), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 та пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня опублікування цієї постанови. 

Прем’єр-міністр України	          Д. ШМИГАЛЬ

	ЗАТВЕРДЖЕНО 	
	постановою Кабінету Міністрів України 
від                                   2024 р. №                            

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
	
1.	У додатку 3:
1) у графі “Сфера і строк застосування” позиції 2(b)(4)-I та 4(f)-I  викласти в такій редакції: 
“до визначення Кабінетом Міністрів України строку застосування зазначеного винятку”;
2) у позиції 9(a)-III у графі “Виняток” слово “вагою” замінити словом “масою”;
3) доповнити додаток позицією 46 такого змісту:

“46.	Кадмій і свинець у пластикових профілях, які містять суміші, виготовлені з відходів полівінілхлориду (далі ‒ відновлений жорсткий полівінілхлорид), та які використовуються для електричних та електронних вікон і дверей, повинні бути обмежені наступним чином: 
вміст кадмію у відновленому жорсткому полівінілхлориді не повинен перевищувати 0,1 % за масою;
вміст свинцю у відновленому жорсткому полівінілхлориді не повинен перевищувати 1,5 % за масою.
З 28 травня 2026 р. відновлений жорсткий полівінілхлорид з електричних та електронних вікон і дверей повинен використовуватись лише для виробництва такої нової продукції: 
1) профілі для зовнішнього застосування у будівлях та цивільних спорудах, за винятком настилів і терас;
2) профілі для настилів і терас, за умови, що відновлений жорсткий полівінілхлорид знаходиться в серединному шарі, який повністю покритий шаром полівінілхлориду або іншим матеріалом, у якому концентрація свинцю є нижчою ніж 0,1 % за масою;
3) профілі для використання в замкненому просторі або пустотах будівель та цивільних споруд (якщо вони є недоступними під час звичайного використання, за винятком технічного
обслуговування, наприклад, прокладання кабельних каналів);
4) профілі для внутрішніх будівельних робіт, за умови, що після монтажу вся поверхня профілю, яка повернута до відповідних зон будівлі, виготовлена з використанням полівінілхлориду або іншого матеріалу, в якому концентрація свинцю є нижчою ніж 0,1 % за масою. 

Суб’єкти господарювання, які здійснили постачання продукції з полівінілхлориду, що містить відновлений жорсткий полівінілхлорид з концентрацією свинцю, що дорівнює або більша ніж 0,1 % від маси полівінілхлориду, перед уведенням продукції в обіг повинні забезпечити нанесення на продукцію видимого, розбірливого та незмивного маркування: “Містить ≥ 0,1 % свинцю”. У разі якщо нанесення цього маркування на продукцію є неможливим або невиправданим через характер продукції, воно наноситься на її пакування.
На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду суб’єкти господарювання, які здійснили постачання продукції з полівінілхлориду, що містить відновлений жорсткий полівінілхлорид, повинні надати документальний доказ відновленого походження полівінілхлориду.
Підтвердженням вмісту у продукції відновленого жорсткого полівінілхлориду можуть бути сертифікати відповідності, видані за результатами оцінки відповідності вимогам ДСТУ EN 15343:2022
(EN 15343:2007, IDT)  “Пластмаси. Перероблені пластмаси. Відстеження перероблення пластмас, оцінювання відповідності та змісту перероблених матеріалів” або EN 15343:2007.	до 28 травня 2028 р. – для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 11, визначеної у додатку 1”.	

2.	Доповнити додаток 4 позицією 49 такого змісту:

“49.	Ртуть у перетворювачах тиску розплаву у капілярних реометрах при температурі понад 300 °C і тиску понад 1000 бар
	до 31 грудня 2025 р. - для електричного та електронного обладнання, що належить до категорії 9, визначеної у додатку 1”. 	

_________________________